|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к постановлению Кабинета Министров |
|  | от «___» ____________201 г. №_____ |

Общий технический регламент

о безопасности стеклянной тары

Глава  I.  Общие положения

§  1.  Цели и область применения Общего технического регламента

1. Настоящий Общий технический   регламент (далее–Технический регламент)   устанавливает      требования    к     безопасности    стеклянной      тары

и распространяется на следующие виды продукции:

бутылки стеклянные для пищевых жидкостей;

банки стеклянные для пищевых продуктов;

банки  и бутылки для товаров бытовой химии.

2.    Требования настоящего  Технического регламента не распространяются на        стеклянную     тару       из        медицинского       стекла,      предназначенную

для   лекарственных  средств и парфюмерно-косметической продукции.

3. Не допускается использование оборотной стеклянной тары  для розлива игристых (в том числе шампанских) и газированных вин.

§  2.  Термины и определения

4. Для целей настоящего Технического регламента применяются следующие термины и определения:

водостойкость внутренней поверхности – способность внутренней поверхности стеклянной тары быть устойчивой к воздействию воды;

кислотостойкость – свойство внутренней поверхности противостоять воздействию кислотных растворов;

отжиг – процесс тепловой обработки, при котором достигается ослабление остаточных напряжений в образце стеклянной тары;

остаточное напряжение –   напряжение,    возникающее  и   сохраняющееся

в стеклянном образце в процессе его перехода из пластичного в хрупкое состояние;

потребительская упаковка –   упаковка,   предназначенная    для   продажи

или первичной упаковки продукции и реализации продукции потребителю;

пищевая продукция –  продовольственное сырье (в том числе этиловый спирт), пищевые продукты (в том числе алкогольные напитки) и их ингредиенты, вещества, материалы, включая вспомогательные и упаковочные, и изделия из них, контактирующие с продовольственным сырьем и пищевыми продуктами;

сопротивление внутреннему гидростатическому давлению – внутреннее давление разрушения образца при гидравлическом испытании;

сопротивление осевому сжатию – осевая нагрузка, которую изделие может выдержать в определенных условиях испытания;

термостойкость – стойкость стекла к воздействию тепла.

Глава  II  Требования к безопасности стеклянной тары

§  1.  Общие требования безопасности

5.  Стеклянная тара должна соответствовать требованиям настоящего  Технического регламента.

6.  Требования к минимальной     толщине   стенок   и   дна  стеклянной   тары    приведены в  Приложении № 1 настоящего Технического  регламента.

7.  На стеклянной таре не допускаются следующие дефекты:

прилипы стекла, стеклянные нити внутри изделий;

сквозные посечки, сколы;

острые швы;

инородные включения, имеющие вокруг себя трещины и посечки;

открытые пузыри на внутренней поверхности.

§  2.  Требования к санитарно-гигиенической безопасности

8.  Стеклянная тара, контактирующая с пищевыми продуктами, должна соответствовать  требованиям  санитарно-гигиенической   безопасности.  Контроль за   соблюдением  требований  санитарно  -  гигиенической    безопасности   проводят    органы и  учреждения  Государственной  санитарно- эпидемиологической  службы   Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, аккредитованные  в    установленном    порядке.

9. Марки  стекла,  цвет,   санитарно-гигиенические показатели безопасности

и нормативы   веществ,   выделяющихся   из    стеклянной   тары,   контактирующей   с     пищевой    продукцией,    приведены    в   Приложении  № 2   к   настоящему    Техническому  регламенту.

§  3. Требования к водостойкости стекла

10.  Водостойкость стекла для стеклянной тары должна быть не ниже класса 3/98,  согласно Приложению № 3 к  настоящему Техническому регламенту.

§  4. Требования к водостойкости внутренней поверхности

11. Водостойкость внутренней поверхности бутылок, выраженная объемом раствора соляной кислоты, израсходованной на титрование водной вытяжки, должна быть не более:

0,45 мл - для бутылок вместимостью от 50 до 250 мл включительно;

0,35 мл -  для бутылок  вместимостью свыше 250 до 1000 мл включительно;

0,30 мл - для бутылок вместимостью свыше 1000 мл.

§  5.  Требования к кислотостойкости

12. Кислотостойкость банок для пищевых продуктов, бутылок (для соков, соусов, кетчупа) – отсутствие   признаков   разъедания  и   помутнения поверхности

под действием 10 % раствора уксусной кислоты.

13.  Кислотостойкость банок и бутылок для товаров бытовой химии должна быть не ниже 2 класса,  согласно Приложению № 4 к настоящему Техническому регламенту.

§  6.  Требования к термической стойкости

14. Стеклянная    тара  в  зависимости  от   предназначения,   в   соответствие     с классификацией, приведенной в Приложении № 5, должна без разрушения выдерживать следующие перепады температур:

не менее 40 ºС - для 2, 3 группы бутылок;

не менее 35 ºС  - для 1, 4 группы бутылок;

не менее 40 ºС - банки для пищевых продуктов;

не менее 35 ºС -  бутылки,  банки  и  бутылки  для  товаров  бытовой  химии.

§  7.  Требования к внутреннему гидростатическому давлению

15. Бутылки круглой формы должны выдерживать без разрушения в течение (60 ± 2)   секунд      внутреннее    гидростатическое       давление,  не менее:

1,67 МПа - для шампанского, игристых и газированных вин;

1,57  МПа - для безалкогольных сильногазированных напитков;

0,98 МПа -  для   пива,   газированных   вин    и    винных    напитков,   средне

и     слабогазированных    безалкогольных    напитков,     безалкогольные     напитки

в стеклянной таре вместимостью до 1000 мл;

0,67 МПа -    для пива,    газированных  вин   и   винных    напитков,     средне

и    слабогазированных     безалкогольных     напитков,    безалкогольные    напитки

в стеклянной таре вместимостью свыше 1000 мл;

0,49 МПа - для остальных пищевых жидкостей, не содержащих СО2 (вина, коньяк, бренди, водка, ликероводочные изделия, коктейли, напитки, сиропы, квасы и др.) вместимостью от 250 до 1000 мл включительно;

0,39 МПа - для остальных пищевых жидкостей, не содержащих СО2 (вина, коньяк, бренди, водка, ликероводочные изделия, коктейли, напитки, сиропы, квасы и др.) и для товаров бытовой химии, вместимостью свыше 1000 мл.

Бутылки вместимостью до 250 см3 на сопротивление внутреннему гидростатическому давлению не испытывают.

16.  Банки  круглой  формы должны выдерживать без разрушения  в  течение

5  секунд      внутреннее   гидростатическое  давление, не  менее:

0,3 МПа - вместимостью до 1000 мл;

0,25 МПа - вместимостью свыше 1000 до 3000 мл.

§  8. Требования к усилию сжатия

17.  Стеклянная тара должна выдерживать без разрушения усилие   сжатия   в  направлении вертикальной  оси  корпуса, не менее:

5000 (500) Н (кгс) - для бутылок, предназначенных для пива, по требованию потребителя;

3000 (300) Н (кгс)  - для всех типов банок.

§  9. Требования к остаточным напряжениям (отжиг)

18. Удельная разность хода лучей на полярископе-поляриметре при контроле остаточных  напряжений  после отжига  изделий  должна  быть  не более 115 нм/см.

В поле зрения полярископа не допускаются цвета: оранжевый, светло-желтый, желтый, белый, голубовато-зеленый, зеленый, желто-зеленый.

Глава  III.  Требования к  упаковке, маркировке и хранению

§  1.  Упаковка

19. Стеклянная тара должна упаковываться в полиэтиленовую термоусадочную  плёнку  или  другие  виды  упаковки, обеспечивающие  её защиту

от загрязнений    и    атмосферных    осадков   при  транспортировании и  хранении.

§  2.  Маркировка

20. На стеклянную тару в процессе изготовления наносят  следующую информацию:

оттиск   товарного  знака    предприятия   или   обозначение,    позволяющее

идентифицировать изготовителя;

номинальная вместимость (л или мл);

дата изготовления  (год - две последние цифры);

три  рельефных  кольца на  плечиках бутылок (для товаров бытовой химии).

21.   Рекомендуемый    размер     маркировочных    знаков,         применяемых

для маркировки стеклянной тары, приведен в Приложении № 6 к Техническому регламенту.

22.  Для тары вместимостью до 200 cм3 включительно допускается наносить только оттиск товарного знака или обозначение, позволяющее идентифицировать изготовителя и номинальную вместимость.

23.  Допускается маркировку  наносить  в  виде оттиска на  дно или нижнюю часть   корпуса  изделий,  а  также  частично  на дно  и  на  нижнюю  часть  корпуса. При нанесении маркировки на нижнюю часть корпуса  размер маркировочных знаков не должен выходить за размеры наружного диаметра корпуса.

24.  Маркировка    наносится    изготовителем    на      групповую     упаковку

и (или) транспортную упаковку, с использованием ярлыка.

25. На ярлыке стеклянной тары должно указываться:

наименование страны-изготовителя;

наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес;

наименование, условное обозначение стеклянной тары;

количество тары в упаковке;

дата изготовления (месяц, год);

условия хранения;

буквенное значение материала   (GL -  стекло, цифрового кода  цвета  стекла:

70  -    бесцветное      или       полубелое,       71 - зеленое,       72 - коричневое,

73 - голубое, 74 - синее, 75 - красное, 76 - желтое);

наименование (обозначение) нормативного документа в области                                                                технического регулирования на продукцию;

информация о сертификации (в отношении товара, подлежащего обязательной сертификации);

пиктограмма о возможности использования стеклянной тары для пищевой продукции или товаров бытовой химии, в соответствии с Приложением № 7;

транспортная маркировка - «Хрупкое. Осторожно».

26.  Маркировка должна быть достоверной и легко читаемой.

§  3.  Хранение

27. Рекомендуемые   сроки   хранения   бутылок,   с  даты   их  изготовления:

в отапливаемых помещениях - не более 1 года;

в помещениях без отопления - не более 5 месяцев;

под навесом или  открытые площадки - не более 3 месяцев.

28. Банки должны храниться в закрытых помещениях или под навесом. Допускается хранение банок на открытых площадках не более 5 месяцев.

29. После окончания срока хранения стеклянной тары необходимо проводить        повторный         контроль         по        показателям,        приведенным

в   п. 10, п. 11,  п. 15 - п. 17  настоящего Технического регламента.

При положительных результатах    контроля    принимают    решение

о    продлении   срока    хранения и/или использования тары.

Глава IV. Идентификация стеклянной тары

30. Под идентификацией понимается установление тождественности  представленной в целях проведения оценки соответствия стеклянной тары, существенным признакам, указанным в маркировке.

31. Идентификация стеклянной тары проводится с использованием визуального  и инструментального способов.

Визуальный      способ     идентификации     стеклянной    тары      проводится

по маркировке, виду (назначению) продукции, а также ее тождественности  характерным признакам, свойственным внешнему виду.

Инструментальный  способ   идентификации  стеклянной тары проводится по  внешнему виду, размерам и физико-механическим показателям,   измерительным оборудованием и  средствами измерений с действующими знаками о поверке и/или свидетельством о поверке.

32.  Идентификацию стеклянной тары по признакам, включающим наименование, вид (назначение), оценку подтверждения соответствия требованиям настоящего Технического регламента проводят:

изготовитель (продавец), выпускающий её в обращение;

орган по сертификации, в целях оценки подтверждения соответствия стеклянной тары;

орган государственного контроля (надзора) в целях проверки соответствия стеклянной тары, находящейся в обращении на территории Республики Узбекистан, требованиям настоящего Технического регламента.

Глава  V.  Переходной период

33. С момента вступления в силу настоящего Технического регламента нормативные   документы   в  области  технического  регулирования, действующие

на     территории    Республики     Узбекистан     и    устанавливающие     требования

к безопасности стеклянной тары, указанной в главе II настоящего Технического регламента, до приведения их в соответствие с настоящим Техническим регламентом применяются в части, не противоречащей настоящему  техническому регламенту.

34.  До    введения    в     действие     настоящего   Технического    регламента

в отношении стеклянной тары, подлежащей согласно законодательству обязательному подтверждению соответствия, применяются правила, установленные Национальной системой сертификации Республики Узбекистан.

35.  Гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия, полученные на стеклянную тару, до вступления в силу настоящего Технического регламента продолжают действовать в течение срока, установленного в этих сертификатах.

Глава  VI.  Порядок проведения государственного контроля

36. Государственный контроль за соблюдением требований настоящего  Технического регламента осуществляют Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан и их территориальные органы, а также иные специально уполномоченные государственные органы в пределах их компетенции.

Глава  VII.  Ответственность за несоблюдение настоящего

Общего технического регламента

37. Лица, виновные в нарушении настоящего Технического регламента,  несут  ответственность  в порядке, установленном  законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Общему техническому регламенту о безопасности стеклянной тары

Требования к минимальной толщине стенок и дна тары стеклянной

| Наименование изделия, назначение тары | Толщина, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | стенок | дна |
| Для бутылок: а) шампанское, игристые, газированные вина | 2,5 | 4,0 |
| б) безалкогольные сильногазированные напитки | 1,8 | 3,0 |
| Вина игристые жемчужные, газированное жемчужное, сидр, газированные слабоградусные, безалкогольные напитки, минеральная и питьевая (слабо и среднегазированное), товаров бытовой химии и др. | 1,4 | 2,5 |
| Для пива, продукция не содержащая СО2, винодельческая (вина, коньяк, бренди, винные напитки, коктейли, квас, сиропы, соки и др.) Водка и ликероводочные изделия (спирты, виски, джин, ром, ликеры, настойки, наливки, пунш, бальзам, соки, соусы, кетчупы), минеральная и питьевая вода вместимостью, мл: до 500 включительно свыше 500 до 1000 свыше 1000 | 1,2 1,4 | 2,5 3,0 |
|  | 2,0 | 4,0 |
| Для банок вместимостью, мл: до 1000 включительно свыше 1000 до 3000 | 1,4 1,6 | 2,0 2,5 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| --- | --- |
|  | к Общему техническому регламенту о безопасности стеклянной тары |

Марки стекла, цвет,  санитарно-гигиенические показатели безопасности и нормативы веществ, выделяющихся из стеклянной тары, контактирующей с пищевой продукцией

| Цвет стекла | Марки стекла | Контролируемые показатели | ДКМ, мг/л, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Бесцветное и полубелое | БТ-1, БТ-2, ПТ | Алюминий (Al) | 0,500 |
|  |  | Мышьяк (As) | 0,050 |
|  |  | Бор (В) | 0,500 |
| Зеленое | ЗТ-1, ЗТ-2 | Алюминий (Al) | 0,500 |
|  |  | Хром (Cr3+) Хром (Cr6+) | Суммарно (Cr3+) + (Cr6+) 0,100 |
|  |  | Медь (Сu) | 1,000 |
|  |  | Бор (В) | 0,500 |
| Коричневое | КТ | Алюминий (Al) | 0,500 |
|  |  | Марганец (Mn) | 0,100 |
|  |  | Бор (В) | 0,500 |
| Голубое | ГТ-1, ГТ-2 | Хром (Cr3+) Хром (Cr6+) | Суммарно (Cr3+) + (Cr6+) 0,100 |
|  |  | Медь (Сu) | 1,000 |
| Синее | СТ-1, СТ-2 | Кобальт (Co) | 0,100 |
| Красное | КрТ | Медь (Cu) | 1,000 |
|  |  | Марганец (Mn) | 0,100 |
| Желтое | ЖТ | Хром (Cr3+) Хром (Cr6+) | Суммарно (Cr3+) + (Cr6+) 0,100 |
|  |  | Кадмий (Cd) | 0,001 |
|  |  | Барий (Ba) | 0,100 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. к Общему техническому регламенту о безопасности стеклянной тары. |
| --- | --- |

Водостойкость стекла

При   испытании      водостойкости      кипячением      при          температуре

98 °C на титрование 1 г стеклянных гранул должно пойти раствора соляной кислоты концентрации с (HCl) = 0,01 моль/дм3, в пределах указанных в таблице.  Класс      водостойкости   стекла     при    98 °C     устанавливают    в     соответствии

с нормами, указанными в таблице.

| Расход раствора соляной кислоты концентрации с (HCl) = 0,01 моль/дм3 при титровании, см3/г | Класс водостойкости |
| --- | --- |
| До 0,10 включ. | 1/98 |
| Св. 0,10 до 0,20 » | 2/98 |
| » 0,20 » 0,85 » | 3/98 |
| » 0,85 » 2,00 » | 4/98 |
| » 2,00 » 3,50 » | 5/98 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Общему техническому регламенту о безопасности стеклянной тары

Кислотостойкость банок и бутылок предназначенных для товаров бытовой химии

Сущность метода заключается в воздействии на стекло кипящего водного раствора соляной кислоты концентрации с (HCl) = 6 моль/дм3. Класс кислотостойкости стекла устанавливают в соответствии со значениями, указанными в таблице:

| Среднее арифметическое потери массы, мг/дм-2 | Класс кислотостойкости |
| --- | --- |
| До 0,7 включ. | 1 |
| Св. 0,7 до 1,5 включ. | 2 |
| Св. 1,5 | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Общему техническому регламенту о безопасности стеклянной тары

Классификация

стеклянной тары

| Номер группы бутылок | Наименование продукции |  | Давление двуокиси углерода (СО2) в бутылке, кПа, при (20±1) оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шампанское |  | Не менее 350 |
|  | Игристое вино, газированное вино |  | Не менее 300 |
| 2 | Безалкогольные сильногазированные напитки |  | Более 230 |
|  | Пиво |  | От 230 |
| 3 | Вина игристое жемчужное, газированное жемчужное, сидр |  | От 100 до 250 |
|  | Газированные слабоградусные напитки |  | От 150 |
|  | Безалкогольные напитки, минеральная и питьевая вода: среднегазированные слабогазированные |  | От 150 до 230 включ. От 65 до 150 включ. |
| 4 | Продукция, не содержащая СО2: Винодельческая (вина, коньяк, бренди, винные напитки, коктейли и др.) Безалкогольного и слабоалкогольного производства (напитки, сиропы и др.) |  | - |
|  | Водки и ликероводочные изделия (спирты, виски, джин, ром, ликеры, настойки, наливки, коктейли, соки, соусы, кетчупы и др.) минеральная и питьевая вода |  | - |
|  | Товары бытовой химии (уксус, ацетон, растворители красок, скипидар, технические жидкости и др.) |  | - |
| Банки | Для пищевой продукции - консервов |  | - |
|  | Для товаров бытовой химии |  | - |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 |  |
|  |  | к Общему техническому регламенту о безопасности стеклянной тары |  |

Рекомендуемые размеры маркировочных знаков стеклянной тары

| Номинальная вместимость, мл (см3) | Минимальная высота маркировочных знаков, мм |
| --- | --- |
| До 50 | 2 |
| Св. 50 до 200 включ. | 3 |
| Св. 200 до 1000 включ. | 4 |
| Св. 1000 | 6 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 |
| --- | --- |
|  | к Общему техническому регламенту о безопасности стеклянной тары |

Пиктограммы и символы, наносимые на маркировку упаковки стеклянной тары

| Рисунок 1 | Рисунок 2 |
| --- | --- |
| для пищевой продукции | для товаров бытовой химии |

Рисунок 3 - возможность утилизации использованной

упаковки - петля Мебиуса.